Fundo Preparador

- Para quais superfícies é indicado?

O fundo preparador é indicado para consolidar superfícies porosas, fracas ou com pouca coesão antes da pintura, melhorando a aderência da tinta e reduzindo a absorção do substrato.

É recomendado para:

- Paredes internas e externas de alvenaria.

- Reboco novo ou antigo.

- Concreto.

- Gesso (quando o fabricante indicar compatibilidade).

- Fibrocimento.

- Blocos de concreto.

- Superfícies caiadas, após a remoção da cal solta e quando o produto for indicado para esse tipo de base.

Quando utilizar

- Reboco novo, muito poroso ou com alta absorção.

- Paredes com pintura antiga desgastada ou que solta pó.

- Superfícies com pequenas partículas soltas, após a limpeza adequada.

- Antes da aplicação de tintas acrílicas, emborrachadas ou outras tintas compatíveis.

Onde geralmente não é indicado

- Superfícies metálicas (exigem fundo anticorrosivo específico).

- Madeira (requer fundo para madeira).

- Cerâmica, porcelanato ou vidro.

- Paredes com umidade ou infiltração ativa, que devem ser corrigidas antes da pintura.

O fundo preparador não corrige imperfeições nem substitui massa corrida, massa acrílica ou impermeabilizantes. Sua principal função é fortalecer e uniformizar a superfície para receber a pintura.

- É usado antes de qual tipo de tinta?

O fundo preparador é aplicado antes da pintura, principalmente quando a superfície está porosa, fraca ou com partículas soltas. Ele é compatível com a maioria das tintas para alvenaria, desde que sejam à base de água e o fabricante indique essa compatibilidade.

Os tipos de tinta mais comuns aplicados sobre o fundo preparador são:

- Tinta acrílica (interna e externa).

- Tinta látex PVA (para ambientes internos).

- Tinta emborrachada.

- Tintas premium e standard para alvenarias compatíveis com o produto.

Benefícios da aplicação prévia

- Melhora a aderência da tinta.

- Uniformiza a absorção da superfície.

- Reduz o consumo de tinta de acabamento.

- Aumenta a durabilidade da pintura.

É importante lembrar que o fundo preparador é destinado a preparar a superfície, enquanto o selador acrílico é mais indicado para uniformizar a absorção de rebocos novos e em bom estado. A escolha entre os dois depende das condições da parede e das recomendações do fabricante.

- Qual o rendimento em m²/L?

O rendimento do fundo preparador depende da porosidade da superfície e da forma de aplicação. Em geral, pode-se considerar:

| Situação | Rendimento aproximado |
| --- | --- |
| Por litro | 8 a 15 m²/L por demão |
| Galão de 3,6 L | 29 a 54 m² por demão |
| Lata de 18 L | 144 a 270 m² por demão |

O que influencia o rendimento

- Superfícies muito porosas ou deterioradas: menor rendimento, pois absorvem mais produto.

- Reboco novo ou bem nivelado: maior rendimento.

- Concreto e alvenaria mais densos: tendem a consumir menos produto.

Como normalmente o fundo preparador é aplicado em uma única demão, esses valores costumam ser suficientes para estimar a quantidade necessária. Entretanto, sempre vale conferir o rendimento informado na embalagem do fabricante, pois ele pode variar entre as marcas.

- Tempo de secagem antes de aplicar a tinta?

O tempo de secagem do fundo preparador antes da aplicação da tinta varia conforme o fabricante e as condições ambientais. Em condições normais (cerca de 25 °C e 60% de umidade relativa do ar), a recomendação mais comum é:

| Etapa | Tempo aproximado |
| --- | --- |
| Secagem ao toque | 30 minutos a 2 horas |
| Liberação para pintura | 4 a 6 horas |
| Secagem completa | Até 24 horas |

Observações

- Em dias frios ou úmidos, o tempo de secagem pode aumentar.

- Aguarde o tempo mínimo indicado pelo fabricante antes de aplicar a tinta de acabamento.

- A superfície deve estar completamente seca antes da pintura para garantir boa aderência e desempenho do sistema de pintura.

- Embalagens disponíveis?

O fundo preparador geralmente é comercializado nas mesmas linhas de embalagem das tintas imobiliárias, variando um pouco conforme a marca. As mais comuns são:

- 18 L (ou 16 L em algumas marcas) – ideal para grandes áreas e obras.

- 3,6 L – mais usado para ambientes médios ou preparação parcial.

- 900 mL – indicado para pequenos reparos e áreas reduzidas.

- 1 L / 2,7 L – algumas marcas usam essas variações intermediárias.

Observação importante

- A embalagem mais comum no varejo é a de 3,6 L e 18 L.

- A escolha depende do tamanho da área e do nível de absorção da superfície (superfícies muito porosas consomem mais produto).